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	Beverage
	RaS(μm)
	RaE(μm)
	ΔRaE-S (μm)

	Soy juices
	
	
	

	Grape
	0.896 (0.39)
	1.016 (0.39)
	0.120 (0.03) 

	Orange
	0.445 (0.40)
	0.540 (0.41)
	0.093 (0.02) 

	Peach
	1.965 (0.89)
	2.150 (0.84)
	0.188 (0.09) 

	Strawberry
	0.577 (0.53)
	0.673 (0.54)
	0.096 (0.03) 

	Non-Soy Juices
	
	
	

	Grape
	0.89 (0.03)
	0.136 (0.02)
	0.048 (0.02) 

	Orange
	0.054 (0.04)
	0.171 (0.03)
	0.116 (0.02) 

	Peach
	0.073 (0.04)
	0.136 (0.06)
	0.062 (0.03) 

	Strawberry
	0.168 (0.06)
	0.556 (0.23)
	0.412 (0.20) 

	Control
	
	
	

	Coca-Cola®
	0.087 (0.04)
	0.173 (0.04)
	0.088 (0.02) 






















